ИНСТРУКЦИЯ

по применению антигололедного реагента хлористого кальция кальцинированного для предупреждения и удаления гололедных образований

на искусственных покрытиях дорог и тротуаров.

Назначение: предупреждение и ликвидация гололедных образований на всех типах искусственных покрытий.

Характеристики (ГОСТ 450-77 с изм. 1-3):

- вид – гранулы белого или светло-серого цвета.

- состав – хлористый кальций кальцинированный;

- температурная граница применения – минус 30 оС.

Предупреждение гололедных образований.

Предупреждение гололеда проводят в периоды возможного его интенсивного образования обычно при температуре воздуха от 0 до -6 оС путем равномерного нанесения реагента на дорожное покрытие, предварительно очищенного от рыхлого и уплотненного снега, который будет препятствовать образованию сплошного гололеда. Образующийся при этом лед имеет рыхлую структуру и слабое сцепление с поверхностью дорожного покрытия, что позволяет легко счищать его механическим или ручным способом.

Антигололедный реагент хлористый кальций кальцинированный применяется в виде гранул.

Для предупреждения образования гололеда на поверхности дорожного покрытия устанавливаются следующие нормы расхода (таблица 1).

Таблица 1.

| Реагент | Расход реагента в интервале температур, оС |
| --- | --- |
| г/м2 | 0-4 | -4-8 | -8-12 | -12-16 | -16-20 |
|  | 15 | 35 | 45 | 55 | 65 |

Удаление гололедных образований.

Основные технологические операции:

- очистка от рыхлого снега дорожного покрытия;

- определение толщины гололедной корки и выбор нормы расхода реагента;

- равномерное нанесение реагента на поверхность гололедной корки;

- уборка остатков разрушенного льда и слякоти с поверхности покрытия.

Суть процесса удаления гололедных образований состоит в проплавлении частицами реагента гололедной корки, уменьшения адгезии льда и отслоения его от поверхности. В результате образуется большое количество очагов таяния и отслоения ледяной корки, после чего разрушенный лед убирают ручным или механическим способом, на специально отведенные места. Продолжительность плавления льда составляет 15-45 минут и зависит от температуры воздуха и толщины ледяной корки.

Нормы расхода хлористого кальция кальцинированного для удаления остаточных локальных гололедных образований после проведения снегоуборочных работ представлены в таблице 2.

Таблица 2.

| Толщина льда, мм | Расход реагента, г/м2 при температуре воздуха, оС |
| --- | --- |
| 1-2 | 0-2 | -2-4 | -4-6 | -6-10 | -10-15 | -15-20 |
|  | 10 | 15 | 20 | 25 | 45 | 65 |
| 3-5 | 20 | 30 | 40 | 50 | 90* | 130* |

*Примечание: Данное количество реагента предусматривает двухкратную обработку поверхности локального гололедного образования.

Транспортировка и хранение.

- Хлористый кальций кальцинированный транспортируется в упакованном виде автомобильным транспортом с закрытым от попадания влаги кузовом.

- Хлористый кальций кальцинированный хранится в упакованном виде в закрытых складских помещениях, исключающих попадание атмосферных осадков и грунтовых вод.

Техника безопасности и охрана труда.

Хлористый кальций кальцинированный не токсичен, взрывопожаробезопасен и относится к умеренно опасным веществам 3-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007. Избегать попадания реагента на кожу и в глаза. При попадании его на кожу и в глаза промыть их водой.